Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Галаколор»

____________Р.А.Тикунов

# Технологическая инструкция
по нанесению  композиции  Galacolor 5622 различных цветов
на металлические поверхности

1. Общие указания.

1.1. Технологическая инструкция в качестве рекомендаций распространяется на окрашивание металлических конструкций  композицией GALACOLOR  5622 (в дальнейшем композиция) различных цветов (белая, серая,  черная).

1.2. Инструкция включает операции по подготовке поверхности, подготовке композиции, правила нанесения, контроль качества и требования безопасности. 
              1.3. В процессе производства работ возможна корректировка инструкции. Изменения в инструкцию вносятся разработчиком документа или согласовываются с ним. 
              1.4. Регламент разработан на основании ТУ 2312-004-89095335-2010 «Композиции органосиликатные «GALACOLOR». Технические условия». ГОСТ 9.402-80 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием».

2. Подготовка поверхности.

2.1. Поверхности деталей, подлежащих окраске, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 0.3 мм), острых пиков по сварным швам, сварочных брызг. 
              2.2. На поверхности не должно быть остатков флюса и формовочных смесей, окалины, ржавчины, жировых и механических загрязнений. Подготовку изделия перед окрашиванием производить по схеме № 3 таблицы 4 ГОСТ 9.402-80 (обезжиривание растворителем, механическая обработка, обдув сжатым воздухом). Механическая очистка поверхности от окислов производится до степени Sa 2 ½ или St 3 по ИСО 8501-1:1988 или в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 9.402-80 до второй степени, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои. Воздух, используемый для обеспыливания, не должен содержать масла и воды. 
              2.3. После обеспыливания поверхность обезжиривают толуолом, ксилолом. Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, чем через 24 часа при работе внутри помещения. 
              2.4. Обезжиривание поверхности по заключению руководителя работ допускается не производить. 
              2.5. Не допускается нанесение композиции  на влажную поверхность. 
              2.6. Для улучшения адгезии композиции к подложке, рекомендуется наносить 1 слой быстросохнущего грунта   Galacolor 06 В.

3. Подготовка композиции.

3.1. Композиция  перед применением перемешивается мешалкой вертикального типа не менее 10 минут в таре завода-изготовителя до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей. 
           3.2. При необходимости разбавления композиции  до рабочей вязкости производится добавление толуола с последующим перемешиванием. 
Количество вводимого растворителя не должно превышать 10% от общего объема. 
          3.3. Покрытия из композиции  применяются в качестве покрытий холодного и горячего отверждения. 
          3.4. При горячем отверждении композиции  используются в работу без введения отвердителя. 
          3.5. При холодном отверждении покрытий в композиции  вводится отвердитель ТБТ, ПБТ или АГМ-9. Перед введением отвердителя ТБТ или ПБТ композиция  разбавляется толуолом до вязкости 20 – 22 с, перед введением АГМ-9 композиция  не разбавляется. Количество отвердителя 0,3-0,6 % к массе композиции, расчетное количество отвердителя ТБТ или ПБТ растворить в толуоле в соотношении по объему отвердитель: толуол – 1 : 20, АГМ-9 – 1:10 и ввести в композицию  при интенсивном перемешивании любым механическим способом до достижения однородности по всему объему. В случае необходимости производится дополнительное разбавление толуолом. Композиция  с введенным отвердителем пригодна для работы в течение 48 часов. 
         3.6. При перерывах в работе композиция  должна храниться в плотно закрытой таре.

4. Процесс окрашивания.

4.1. Нанесение покрытия производится при температуре от 0°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80 %  кистью, валиком.  
         4.2. На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием производится нанесение композиции  в виде «полосового слоя» кистью. 
         4.3. Нанесение покрытия на конструкции производится не менее чем в 2 слоя. Количество слоев покрытия определяется толщиной однослойного покрытия, получаемой экспериментально в каждом отдельном случае в зависимости от метода нанесения, общей толщины покрытия и условий полимеризации. 
Суммарная толщина высохшего покрытия должна быть 150–200 мкм.  При толщине высохшего слоя менее 150 мкм ухудшаются антикоррозионные характеристики покрытия, срок безремонтной эксплуатации, при толщине высохшего слоя более 200 мкм ухудшаются физические показатели покрытия  (снижается предел прочности при ударе).
        4.4. При холодном отверждении сушку каждого слоя производить при температуре 0 – +35°С, относительной влажности воздуха не более 80 % не менее 1 часа. Сушку последнего слоя производить при температуре 0 - +35°С не менее 24 часов. Транспортирование и складирование изделий допускается не ранее, чем через 72 часа.
        4.5. При горячем отверждении покрытие выдерживается при температуре 0  - +35°С не менее 1 часа, затем производится подъем температуры до температуры эксплуатации (не более +300°С) со скоростью 1,5 - +3,5°С в минуту и выдержка при данной температуре не менее 3 часов. Покрытие из композиции с введенным отвердителем может быть также подвергнуто отверждению по режиму горячего отверждения. 
        4.6. Теоретический расход композиции  на один слой (по высохшему покрытию) толщиной 100 мкм составляет 150-200 г/м2.

5. Контроль качества.

5.1. На композицию  должен быть сертификат качества, подтверждающий ее соответствие требованиям технических условий. 
         5.2. Качество подготовки поверхности контролируется исполнителем работ. Контроль производится в соответствии с пунктом 5 ГОСТ 9.402-80, после протирки на ветоши не должно быть следов ржавчины, пыли, влаги, жировых и других загрязнений. 
         5.3. Контроль качества подготовки композиции  производится исполнителем работ на отсутствие осадка, однородность состава и соответствие вязкости требованиям настоящей инструкции. 
         5.4. Контроль сжатого воздуха, подаваемого на обеспыливание, в пескоструйный аппарат проверяется исполнителем работ на отсутствие конденсата воды и масла. 
         5.5. Качество окрашивания контролируется руководителем работ. После высыхания покрытия на нем не должно быть пропусков, потеков, «кратеров». Замер толщины покрытия производится в пяти произвольно выбранных точках, за результат принимается среднее арифметическое значение замеров. При замере толщины покрытия прибор должен учитывать шероховатость металла после механической обработки перед нанесением.

6. Требования безопасности.

6.1. Охрана труда и техника безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств композиции. 
         6.2. Токсичность и пожароопасность  композиции    обусловлена наличием в ее составе растворителей толуола, ксилола. 
         6.3. Толуол, ксилол по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг /м³. 
         6.4. При нанесении композиции  на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением композиции, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными мазями типа «биологические перчатки». Для защиты органов дыхания пользоваться газо-пылезащитными респираторами. 
        6.5. Категорически запрещается производить нанесение композиции  в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания использовать изолирующий шланговый противогаз. 
         6.6. Композиции  относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием толуола, ксилола. При нанесении композиции  необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытого огня, не курить. 
        6.7. В случае загорания композиции  необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками, тонко распыленной водой.

Главный технолог ООО «Галаколор»

________________А.Р.Светлов

Согласовано:

Начальник производства ООО «Галаколор»

_______________ А.П.Шульц